Caracterización de fotomultiplicadores de silicio (SiPM) para misión espacial.
Lucas Finazzi
Tomás Ferreira Chase
Director: Dr. Federico Izraelevitch

---
Proyecto LabOStat
Labosat es una plataforma para realizar
experimentos en órbita.
Se busca caracterizar fotomultiplicadores de
Silicio (SiPM) para la próxima misión espacial.

---
Encapsulado Oscuro
Configuración más oscura que la cámara disponible en Labo 6
Corriente oscura de ~2uA (30V) a temperatura ambiente

---
Diseño experimental
Funcionamiento
de -40ºC a 40ºC

---
Tiempo de Integración y ruido
A corrientes pequeñas, se observa un ruido intrínseco
del dispositivo que es minimizado al aumentar el
tiempo de integración

---
Tiempo de Integración y ruido

---
Tiempo de espera
El tiempo de espera
es el el tiempo que
se espera luego de
cambiar el voltaje
sobre el SiPM

---
Medición de Rq
Entonces, por propagación,
Error relativo:

---
Resistencia de Quenching

---
Corriente Oscura a 30V

---
Experimentos a futuro
Aca puede ir algo mas, pero me parece que nos pasamos. Hay varias cosas para explicar de labo 6 y del setup experimental
Estudiar en temperatura la respuesta del SiPM al ser iluminado con un led.
Estudiar en temperatura la estabilidad en la corriente del SiPM al ser iluminado con un led tenue.

---
Conclusiones
Se midió la resistencia de quenching en función de la temperatura y se observó un carácter exponencial.
Se midió la corriente oscura y se observó que su dependencia es lineal para temperaturas bajas.
Se observó que si bien las mediciones dependen del tiempo de espera, lo hacen de manera pequeña frente a los errores reportados por nuestros métodos.